Toiture inclinée avec Rockroof Delta 

Description

L’isolation thermique de la toiture inclinée est réalisée au moyen de panneaux semi-rigides constitués de laine de roche # Rockroof Delta, coupé en deux triangles égaux le long de la diagonale.

Matériau

- Masse volumique : environ 40 kg/m³.

- Les panneaux de laine de roche sont non revêtus.

- Incombustible : Classe d’incendie Euro A1 suivant la norme EN 13501-1.

- Coefficient de conductivité thermique lD : 0,034 W/m.K selon la norme EN 12667

- Dimensions du panneau : 800 x 500 mm, coupé en deux triangles égaux le long de la diagonale.

- Épaisseur de l’isolation : # 60 mm # 75 mm # 100 mm # 120 mm # 140 mm # 160 mm # 180 mm

- Le produit n’est pas sujet à la dilatation ni à la rétraction.

- Il ne donne pas lieu au développement de moisissures et ne constitue pas un substrat propice à la prolifération bactérienne.

- Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ = 1 suivant la norme EN-ISO 10456

- Capacité calorifique spécifique cp : 1030 J/kg.K suivant la norme EN-ISO 10456

- Non hygroscopique et non capillaire.

- L’isolation en laine de roche porte le marquage CE conformément à la norme EN 13162.

- L’isolation en laine de roche est entièrement recyclable.

- La production est certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

En ce qui concerne le produit d’isolation, l’architecte responsable se voit présenter : # un échantillon
# une attestation de marquage CE : la déclaration de performance (DoP) # une déclaration environnementale de produit (EPD) suivant la norme EN 15804

Mise en œuvre :

- La pose de l’isolation a lieu dans les règles de l’art et en suivant les directives du fabricant.

- Le déplacement diagonalement l’un par rapport à l’autre des deux demi-panneaux triangulaires permet d’ajuster leur largeur en fonction de l’écartement des chevrons. Les panneaux sont coupés de manière à ce que leur largeur soit de quelques millimètres supérieure à la distance entre les chevrons, de sorte qu’ils peuvent être posés de façon serrante et sans aucune fixation. Les pointes coupées peuvent être utilisées pour l’obturation d’ouvertures ou de raccords.

- Les travaux de coupe de l’isolation ont lieu à l’aide d’un couteau # ROCKWOOL approprié et d’une règle droite.