Spouwmuurisolatie met Rockfit Duo 

Omschrijving

De thermische isolatie van # de spouwmuren met gedeeltelijke vulling # de spouwmuren met volledige vulling wordt uitgevoerd met volledig recycleerbare # Rockfit Duo rotswolplaten met flexibele achterzijde en extra-harde voorzijde. De minerale rotswolvezels zijn bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen.

Materiaal

- Volumieke massa: flexibele achterzijde circa 40 kg/m³ en geïntegreerde harde voorzijde circa 60 kg/m³.

- De flexibele achterzijde is in staat oneffenheden op te vangen, zodat overal een goede aansluiting tegen de binnenmuur wordt verzekerd.

- De rotswol isolatieplaten zijn onbekleed.

- Onbrandbaar: Euro-Brandklasse A1 volgens EN 13501-1.

- Warmtegeleidingscoëfficiënt lD : 0,034 W/m.K volgens EN 12667

- Plaatafmetingen: 1000 x 800 mm.

- Isolatiedikte: # 75 mm # 80 mm # 90 mm # 100 mm # 110 mm # 120 mm # 130 mm # 140 mm # 150 mm # 160 mm # 170 mm # 180 mm # 190 mm # 200 mm
# +++ mm in 2 lagen met verspringende voegen

- Het product is niet onderhevig aan uitzetting of krimp.

- Geeft geen aanleiding tot schimmelvorming en is geen voedingsbodem voor bacteriën.

- Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ = 1 volgens EN-ISO 10456

- Specifieke warmtecapaciteit cp : 1030 J/kg.K volgens EN-ISO 10456

- Waterabsorptie: maximaal 1,0 kg/m2 volgens EN 1609

- Niet hygroscopisch en niet capillair.

- De rotswolisolatie draagt CE markering overeenkomstig EN 13162.

- De rotswolisolatie is volledig recycleerbaar

- De productie is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.

Inzake het isolatieproduct wordt aan de verantwoordelijke architect voorgelegd: # een monster
# een bewijs van CE-markering: de prestatieverklaring (DoP) # een technische goedkeuring met certificatie voor spouwmuurtoepassing # ATG 1766 # een Environmental Product Declaration (EPD) volgens EN 15804

Uitvoering:

- De isolatie wordt geplaatst volgens de regels der kunst en de richtlijnen van de fabrikant # en de technische goedkeuring met certificatie ATG # 1766 voor spouwmuurisolatie, alsook volgens het BUtgb-informatieblad 2011/1 “Geïsoleerde spouwmuren met gevelmetselwerk”.

- De isolatie wordt met de langste zijde horizontaal geplaatst en met verspringende verticale naden. De naden worden goed tegen elkaar aangedrukt.

- Passtukken worden gesneden met een gepast # Rockwool mes en een rechte lat.

- De spouwisolatie wordt geplaatst met minstens 5 spouwhaken/m² en minstens 3 per plaat.

- Voor een optimale naadaansluiting bij de uitwendige hoeken wordt een # Rockwool RockTect Corner Strip hulpstuk in kunststof gebruikt. Het toe te passen aantal is 2 per 600 mm isolatie-rijhoogte.

Spouwgarantie

Voor de thermische prestatie, brandreactieklasse en de dimensionele stabiliteit van de # Rockfit Duo spouwmuurisolatie wordt een garantie verlangd die gebaseerd is op correcte productverwerking.

- Producteigenschappen te garanderen door: Leverancier isolatie #ROCKWOOL;

- Periode: 25 jaar vanaf de datum van garantieverstrekking door de leverancier #ROCKWOOL.

Op deze garantie zijn van toepassing de voorwaarden van de leverancier #ROCKWOOL. De garantie gaat in nadat een oplevering met positief resultaat heeft plaatsgevonden van het gereedgekomen geïsoleerde constructie-onderdeel door de controlerende leverancier en door laatstgenoemde een garantieverklaring ten gunste van de gebouweigenaar is afgegeven.