Gemene muurisolatie met Rockfit Mono 

Omschrijving

De akoestische en thermische isolatie van de ankerloze gemene muur wordt volledig gevuld met volledig recycleerbare, soepele # Rockfit Mono rotswolplaten. De minerale rotswolvezels zijn bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen.

# De gemene muur, opgebouwd uit 2 x 14 cm gelijmd snelbouwmetselwerk (± 850 kg/m3), zichtzijden afgewerkt met gipspleister, heeft een minimale geluidsisolatie, overeenkomstig de meetmethode van EN-ISO 10140-2 en bepalingsmethode volgens EN-ISO 717-1 van:

- Rw (C;Ctr;C50-3150) = 65 (-1;-7;-3) dB in labo in geval van 30 mm spouw gevuld met isolatie # Rockfit Mono

- Rw (C;Ctr;C50-3150) = 68 (-3;-10;-4) dB in labo in geval van 60 mm spouw gevuld met isolatie # Rockfit Mono

# De gemene muur, opgebouwd uit 2 x 15 cm gelijmde kalkzandsteen (± 1350 kg/m3), zichtzijden afgewerkt met gipspleister, heeft een minimale geluidsisolatie, overeenkomstig de meetmethode van EN-ISO 10140-2 en bepalingsmethode volgens EN-ISO 717-1 van:

- Rw (C;Ctr;C50-3150) = 74 (-4;-12;-5) dB in labo in geval van 30 mm spouw gevuld met isolatie # Rockfit Mono

- Rw (C;Ctr;C50-3150) = 79 (-6;-14;-8) dB in labo in geval van 60 mm spouw gevuld met isolatie # Rockfit Mono

Materiaal

- Volumieke massa: circa 40 kg/m³.

- De soepele rotswolisolatie is in staat oneffenheden op te vangen, zodat overal een goede aansluiting tegen de binnenmuren wordt verzekerd.

- De rotswol isolatieplaten zijn onbekleed.

- Onbrandbaar: Euro-Brandklasse A1 volgens EN 13501-1.

- Warmtegeleidingscoëfficiënt lD : 0,034 W/m.K volgens EN 12667

- Plaatafmetingen: 1000 x 800 mm of 1000 x 600 mm.

- Isolatiedikte: # 30 mm # 40 mm # 50 mm # 60 mm # 70 mm # 80 mm # 90 mm # … mm

- Het product is niet onderhevig aan uitzetting of krimp.

- Geeft geen aanleiding tot schimmelvorming en is geen voedingsbodem voor bacteriën.

- Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ = 1 volgens EN-ISO 10456

- Specifieke warmtecapaciteit cp : 1030 J/kg.K volgens EN-ISO 10456

- Waterabsorptie: maximaal 1,0 kg/m2 volgens EN 1609

- Niet hygroscopisch en niet capillair.

- De rotswolisolatie draagt CE markering overeenkomstig EN 13162.

- De rotswolisolatie is volledig recycleerbaar

- De productie is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.

Inzake het isolatieproduct wordt aan de verantwoordelijke architect voorgelegd: # een monster
# een bewijs van CE-markering: de prestatieverklaring (DoP) # een Environmental Product Declaration (EPD) volgens EN 15804 # het labo-testrapport betreffende de geluidisolatie van de gemene muur

Uitvoering:

- De isolatie wordt geplaatst volgens de regels der kunst en de richtlijnen van de fabrikant.

- De isolatie wordt met de langste zijde horizontaal geplaatst en met verspringende verticale naden. De naden worden goed tegen elkaar aangedrukt.

- Passtukken worden gesneden met een gepast # Rockwool mes en een rechte lat.

- De isolatie wordt niet mechanisch bevestigd.