Hellend dak met sarking isolatie Rockmax Sigma 

Omschrijving

De thermische isolatie van het hellend dak langs de buitenzijde wordt uitgevoerd met volledig recycleerbare # Rockmax Sigma rotswolplaten in dual density.

Materiaal

- De rotswol isolatieplaten zijn onbekleed.

- Onbrandbaar: Euro-Brandklasse A1 volgens EN 13501-1.

- Warmtegeleidingscoëfficiënt lD : 0,038 W/m.K volgens EN 12667.

- Plaatafmetingen: 1200 x 600 mm

- Isolatiedikte: # 60 mm # 80 mm # 100 mm # 120 mm # 140 mm # 160 mm # 180 mm # +++ mm in 2 lagen met verspringende voegen

- Het product is niet onderhevig aan uitzetting of krimp

- Geeft geen aanleiding tot schimmelvorming en is geen voedingsbodem voor bacteriën.

- Druksterkte bij 10% vervorming: 40 kPa volgens EN 826

- Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ = 1 volgens EN-ISO 10456

- Specifieke warmtecapaciteit cp : 1030 J/kg.K volgens EN-ISO 10456

- Niet hygroscopisch en niet capillair.

- De rotswolisolatie draagt CE markering overeenkomstig EN 13162.

- De rotswolisolatie is volledig recycleerbaar

- De productie is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.

Inzake het isolatieproduct wordt aan de verantwoordelijke architect voorgelegd: # een monster
# een bewijs van CE-markering: de prestatieverklaring (DoP) # een Environmental Product Declaration (EPD) volgens EN 15804

Uitvoering:

- De isolatie wordt geplaatst volgens de regels der kunst en de richtlijnen van de fabrikant.

- De platen worden men de langste zijde in horizontale richting op de dakvloer gelegd, te beginnen aan de steunbalk onderaan de helling en vervolgens met verspringende naden tot aan de nok.

- Snijden gebeurt met behulp van een gepast # ROCKWOOL isolatiemes en een rechte lat.